| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ Органа по сертификации продукции в строительстве « Новгородстройсертификация » Новгородской областной общественной организации «Научно-технический центр « Творчество» |
| --- |
| NN п/п | Наименование продукции | Код ОКП Код ТН ВЭД | Характеристики (параметры) продукции, подтверждаемые при сертификации | Обозначение НД на продукцию, установлены характеристики (параметры) подтверждаемые при сертификации | Обозначение НД на методы испытаний для определения характеристик (параметров) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Конструкции и изделия железобетонные и бетонные для жилищного, гражданского и промышленного строительства | 58 1000 58 2000 58 3000 58 4000 58 5000 58 6000 58 9000 9406 7610 3824 6810 | Прочность, жесткость и трещиностой- кость конструкции Геометрические параметры, качество (категория) бетонной поверхности конструкции, положение арматуры и закладных изделий, толщина защитного слоя бетона Усилие натяжения напрягаемой арматуры | ГОСТ 13015 – 2003 НД на конкретные конструкции и изделия | ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 8829 – 94 ГОСТ 13015 – 2003 ГОСТ 26433.0 – 85 ГОСТ 26433.1 – 89 ГОСТ 22904 – 93 ГОСТ 22362 – 77 Лист 1 |
| 1 2. 1 3. 4. 1 5. 6. 1 7. 8. 1 9. 10. 1 11. 12. 1 13. 1 14. 15. 16. 1 17. 18. 1 19. 20. 1 21. 1 1 1 1 22. 1 23. 24. 1 25. 26. 27. 28. 1 29. 1 30 31. 1 32. 1 33. 33.1 1 33.2 | 2 Цементы смеси бетонные и бетоны: тяжелые, мелкозернистые легкие ячеистые силикатный плотный 2 Металлоконструкции, арматурные и закладные изделия для железобетонных конструкций Щебень из природного камня щебень из гравия, щебень из доменного шлака, гравий, смеси песчано-гравийные 2 Песок для строительных работ Заполнители пористые искусственные и из пористых горных пород: щебень, гравий, песок 2 Известь строительная Материалы стеновые и перегородочные: - кирпич и камни керамические; - кирпич и камни силикатные; - камни бетонные стеновые 2 Плиты бетонные тротуарные Плиты бетонные фасадные 2 Плитки керамические Изделия из ячеистых бетонов (блоки стеновые мелкие, панели стеновые наружные, панели для внутренних стен и перегородок) 2 Материалы тепло- и звукоизоляционные: - изделия из пенопласта - изделия известково-кремненеземистые - плиты перлитобитумные - материалы из стекловолокна и стекловаты - материалы и изделия звукопоглощающие и звукоизоляционные - изделия из стеклянного штапельного волокна - стеклопластики 2 Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные Плиты пенополистирольные Минеральная вата 2 Плиты и маты теплоизоляционные из минеральной ваты Арболит и изделия из него 2 Плиты древесноволокнистые и древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием Плиты древесно-стружечные Изделия из фанеры, шпона, плит Конструкции деревянные (включая клееные) 2 Окна и двери: - окна и балконные двери деревянные 2 - окна и балконные двери дерево-алюминиевые 2 - окна и двери балконные из поливинилхлоридных профилей - из алюминиевых сплавов 2 - окна стальные - двери деревянные 2 Профили поливинилхлоридные для окон и дверей Алюминиевые 2 Стеклопакеты Листы асбестоцементные волнистые и плоские 2 Плиты гипсовые для перегородок Листы гипсокартонные Панели гипсобетонные для перегородок Материалы отделочные полимерные, кровельные и гидроизоляционные: - рубероид - гидроизол - фольгоизол - изол - линолеум 2 Материалы герметизирующие строительные для уплотнения мест примыкания оконных блоков к элементам стен и т.п. в жилых зданиях: - мастика герметизирующая нетвердеющая - мастики кровельные и гидроизоляционные - мастики битумно – резиновые - мастики клеящие каучуковые - мастики полимерные клеящие латексные - прокладки уплотняющие пенополиуретановые - прокладки резиновые пористые уплотняющие 2 Растворы строительные и смеси сухие строительные Материалы и изделия для дорожного покрытия Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон 2 Комплекты строительных конструкций заводского изготовления, в т.ч. контейнерного и сборно-разборного типов, для одноквартирных жилых домов, предназначенных для постоянного проживания 2 Средства подмащивания Леса строительные 2 Подмости | 3 57 3000 57 4500 57 8000 3824 50 100 0 3824 50 900 0 3 52 6000 127600 7308 30 000 0 7308 90 590 0 7308 90 990 0 57 1100 57 1800 57 1400 57 1130 2517 10 000 0 3 57 1140 2505 00 000 0 57 1200 57 1260 2517 10 000 0 2505 00 000 0 3 57 4400 2522 00 000 0 57 4000 57 4100 6904 10 000 0 6904 90 000 0 6810 11 000 0 3 4600 6810 19 000 0 1400 6810 19 000 0 3 5000 5200 5220 6907 00 000 0 6908 00 000 0 3000 6810 00 000 0 3 59 1470 5400 6700 6720 6500 6300 6200 6000 9600 6806 00 000 0 7019 00 000 0 3 57 6200 6810 11 100 4440 3920 30 000 0 6100 6806 10 000 0 3 6200 6806 10 000 0 6860 6811 20 000 0 3 3600 4411 00 000 0 55 3400 55 4000 6600 6700 53 6100 44 10 000 0 3 9406 00 100 0 9406 00 390 0 9406 00 900 0 6100 4418 10 000 0 3 6100 6130 7100 4418 10 000 0 4418 10 900 0 3 7610 10 000 0 57 7200 3925 20 000 0 52 7000 7610 19 000 0 3 52 7000 7308 30 000 0 53 6100 4418 20 000 0 3 57 7200 3916 20 000 0 52 7000 7604 10 900 0 3 59 1320 7016 00 000 0 7008 00 810 0 57 8000 6811 00 000 0 3 57 4210 6809 00 000 0 57 4210 6809 00 000 0 58 3300 6809 00 000 0 57 7000 6807 00 000 0 3 7250 57 7500 57 7530 57 7520 57 7240 57 7520 22 5430 57 7550 4001 00 000 0 3 3909 50 000 0 3214 00 000 0 57 4500 3816 00 000 0 57 1800 57 1840 57 1850 2715 00 000 0 2714 00 000 0 3 6200 53 6300 7600 8100 8200 52 8400 9406 00 000 0 3 52 2540 7308 40 900 0 3 | 4 Удобоукладываемость, пористость, расслаиваемость, жесткость, плотность, подвижность Прочность на сжатие, осевое растяжение при изгибе Морозостойкость Средняя плотность, влажность, водопоглощение, показатель пористости, водонепроницаемость Показатели теплопроводности Истираемость Усадка при высыхании Сорбционная влажность Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 4 Форма и геометрические параметры арматурных и закладных изделий, параметры сварных соединений, прочность сварных соединений, разупрочнение рабочей арматуры в сварных соединениях или относительная осадка стержней. Прочность на растяжение стержней Изгиб стержней Зерновой состав (включая наибольшую крупность зерен), форма зерен, прочность, содержание дробленных зерен, зерен слабых пород, пылевидных и глинистых частиц, морозостойкость, содержание вредных примесей, плотность, пористость, водопоглощение, пустотность, влажность, реакционная способность, истираемость. Устойчивость структуры щебня против распада Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 4 Зерновой состав (вкл. модуль крупности), содержание пылевидных и глинистых частиц, глины в комках, реакционная способность, наличие органических примесей, морозостойкость, влажность, плотность, водопоглощение, пустотность Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Зерновой состав (вкл. наибольшую крупность зерен), прочность, плотность, морозостойкость щебня и гравия, влажность, содержание водорастворимых сернистых и сернокислых соединений, устойчивость структуры, потеря массы при кипячении и прокаливани, коэффициент размягчения, содержание слабообожженных зерен, зерен инородных горных пород, водопоглощение, пористость, пустотность. Содержание пылевидных и глинистых частиц, глины в комках, загрязняющих примесей. 4 Содержание зерен пластинчатой (лещадной) формы Коэффициент теплопроводности Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Содержание непогасившихся зерен, время гашения, суммарное содержание активных окисей кальция и магния, содержание гидратной воды и СО 2, степень дисперсности, влажность гидратной извести. Равномерность изменения объема. Предел прочности при сжатии и изгибе. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Предел прочности при сжатии, при изгибе Плотность, водопоглощение, морозостой- кость (при объемном замораживании) 4 Геометрические параметры, показатели внешнего вида Известковые включения, недожег и пережег керамического кирпича Теплопроводность Отпускная влажность бетонных камней Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Геометрические параметры и показатели внешнего вида Прочность при сжатии и растяжении Морозостойкость Водопоглощение Истираемость Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Геометрические параметры и показатели внешнего вида Прочность бетона Водопоглощение 4 Морозостойкость Водонепроницаемость Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Геометрические параметры и показатели внешнего вида, водопоглощение, предел прочности при изгибе, термическая стойкость глазури, твердость глазури по Моосу, химическая стойкость глазури к действию раствора № 3, износостойкость, морозостойкость Геометрические параметры и показатели внешнего вида 4 Предел прочности при сжатии и изгибе Средняя плотность Отпускная влажность Морозостойкость, усадка (высыхание) Коэффициент теплопроводности Прочность и жесткость Положение арматуры, закладных деталей, толщина защитного слоя Удельная эффективная активность радионуклидов Геометрические параметры и показатели внешнего вида, плотность, влажность, сорбционная влажность, водопоглощение, 4 предел прочности при сжатии, изгибе и растяжении, прочность на сжатие при 10% линейной деформации, сжимаемость и упругость Сопротивление теплопередаче Воздухонепроницаемость Звукоизоляция Теплопроводность Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Санитарно-гигиеническая оценка Показатели пожарной безопасности Внешний вид и габаритные размеры, плотность, влажность, водопоглощение, прочность при сжатии и изгибе, теплопроводность Геометрические параметры и показатели внешнего вида, плотность, прочность, влажность, водопоглощение, теплопроводность Модуль кислотности, водостойкость (pH), содержание неволокнистых включений, средний диаметр волокна, плотность, влажность, содержание органических веществ 4 Теплопроводность Санитарно-гигиеническая оценка Показатели пожарной безопасности Размеры, правильность геометрических форм, плотность, влажность, водопоглощение, содержание органических веществ, сжимаемость и упругость, гибкость, прочность на сжатие при 10% деформации (для плит), предел прочности при растяжении, разрывная нагрузка Теплопроводность Санитарно-гигиеническая оценка Показатели пожарной безопасности Прочность при сжатии и растяжении, средняя плотность, морозостойкость Теплопроводность 4 Прочность сварных арматурных изделий и закладных деталей Размеры, отклонение от прямолинейности и плоскостности изделий из арболита, положение закладных деталей и монтажных петель, расположение и размеры арматуры, толщина защитного слоя бетона Влажность Прочность, жесткость, трещиностойкость Показатели пожарной безопасности Разбухание по толщине, влажность плиты, средняя плотность, водопоглощение, предел прочности при изгибе и растяжении Коэффициент теплопроводности Шероховатость поверхности Стойкость лакокрасочного покрытия Степень сцепления лакокрасочного покрытия с основой 4 Геометрические параметры и показатели внешнего вида; вид и характеристика защитных и декоративных покрытий Пороки древесины Влажность древесины Шероховатость Прочность древесины на статический изгиб и на растяжение вдоль волокон Прочность клеевого соединения на скалывание вдоль волокон Прочность зубчатых клеевых соединений Прочность клеевых соединений на послойное скалывание Прочность приклеивания обшивок к каркасам ограждающих конструкций Водостойкость клеевых соединений Теплостойкость и морозостойкость клеевых соединений Качество лакокрасочных покрытий Адгезия лакокрасочных покрытий Санитарно-гигиеническая оценка 4 Типы, размеры и конструкции, показатели внешнего вида, геометрические параметры вид и характеристика защитных и декоративных показателей Прочность угловых соединений Шероховатость Влажность древесины Пороки древесины Прочность клеевого соединения при скалывании вдоль волокон Прочность зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе Сопротивление теплопередаче Воздухопроницаемость Звукоизоляция Коэффициент светопропускания Качество лакокрасочных покрытий Адгезия лакокрасочных покрытий Санитарно-гигиеническая оценка 4 Типы, размеры и конструкции, показатели внешнего вида, геометрические параметры, комплектность Прочность угловых соединений Шероховатость Влажность древесины Пороки древесины Механические испытания Сопротивление теплопередаче Воздухопроницаемость Звукоизоляция Коэффициент светопропускания Качество покрытия поверхностей Геометрические параметры и их отклонения от номинальных значений, внешний вид Прочность угловых соединений Сопротивление статическим нагрузкам, безотказность Усилие, прикладываемое к створкам Приведенное сопротивление теплопередаче 4 Воздухопроницаемость, водопроницаемость Звукоизоляция Коэффициент светопропускания Ветровые нагрузки Санитарно-гигиеническая оценка прокладок, входящих в состав комплекта Геометрические параметры и показатели внешнего вида; прогиб горизонтальных и вертикальных элементов от ветровой нагрузки; прогиб горизонтальных элементов от воздействия остекления; гибкость сжатых элементов; герметизация зазоров Сопротивление теплопередаче Воздухопроницаемость Звукоизоляция Коэффициент светопропускания Защита от коррозии Геометрические параметры, типы, конструкции, размеры, показатели внешнего вида 4 Шероховатость Адгезия лакокрасочных покрытий Пороки древесины Прочность клеевых соединений облицовки с каркасом Влажность Прочность склеивания угловых соединений Прочность клеевого соединения на скалывание вдоль волокон Прочность зубчатого клеевого соединения Качество лакокрасочных покрытий Водопроницаемость Сопротивление теплопередаче Воздухопроницаемость Звукоизоляция Сопротивление ударной нагрузке Геометрические параметры и внешний вид, масса 1м профиля, термостойкость, стойкость к удару при отрицательной температуре, прочность сцепления ламинированного покрытия, порок серой шкалы, изменение ударной вязкости после облучения на аппарате «Ксенотест» Прочность при растяжении 4 Модуль упругости при растяжении Ударная вязкость по Шарпи Температура размягчения по Вика Изменение линейных размеров после теплового воздействия Приведенное сопротивление теплопередаче Стойкость к химическому воздействию Прочность сварных угловых соединений Санитарно-гигиеническая оценка Долговечность Внешний вид, геометрические параметры и их отклонения от номинальных проектных значений по длине, ширине, толщине, разности диагоналей, санитарно-гигиеническая оценка синтетических и полимерных материалов, точка росы, объем заполнения камер газом, глубина герметизирующего слоя Сопротивление теплопередаче Звукоизоляция Коэффициент светопропускания Долговечность Санитарно-гигиеническая оценка Внешний вид, форма и размеры, предел прочности при изгибе, сосредоточенная 4 штамповая нагрузка, плотность, ударная вязкость, водонепроницаемость, морозостойкость Внешний вид, форма и размеры Предел прочности при сжатии и изгибе, плотность Отпускная влажность Внешний вид, форма и размеры, средняя плотность, предел прочности листов при изгибе, прочность сцепления гипсового сердечника с картоном, влажность Показатели пожарной безопасности Внешний вид, форма и размеры, непрямолинейность, неплоскостность панелей, разность длин диагоналей Прочность бетона на сжатие Средняя плотность бетона, отпускная влажность бетона Влажность древесины каркаса 4 Линейные размеры, разрывная сила при растяжении, гибкость, водопоглощение, теплостойкость, масса покровного состава и содержание наполнителя, потеря массы при нагревании, полнота пропитки, температура размягчения покровного и пропиточного составов битумных и дегтевых материалов и вяжущего для материалов на стекловолокнистой основе Санитарно-гигиеническая оценка Показатели пожарной безопасности 4 Внешний вид, теплостойкость, гибкость, склеивающие свойства, содержание наполнителя, температура размягчения, водостойкость, водонепроницаемость, водопоглощение, разрушающая нагрузка и относительное удлинение при растяжении, паропроницаемость, условное время вулканизации Долговечность Санитарно-гигиеническая оценка Показатели пожарной безопасности Подвижность смеси, водоудерживающая способность, расслаиваемость, средняя плотность, прочность на сжатие, морозостойкость, водопоглощение Плотность асфальтобетона и его минеральной части, пористость минерального остова, остаточная пористость, водонасыщение, предел прочности при сжатии, коэффициент водостойкости, коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении, набухание, зерновой состав минеральной части асфальтобетона, содержание вяжущего, сцепление битума с 4 минеральной частью асфальтобетонной смеси, слеживаемость холодных смесей, Коэффициент уплотнения Геометрические параметры, отклонения от номинальных значений, влияющих на собираемость комплекта (габаритных размеров и формыконструкций; размеров, формы и положения участков конструкций) Прочность клеевого соединения деревянных конструкций на скалывание вдоль волокон Прочность зубчатого клеевого соединения при статическом изгибе Водостойкость клеевого соединения деревянных конструкций Влажность древесины деталей Шероховатость поверхности 4 Пороки древесины Прочность сварных соединений стальных конструкций Сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций Звукоизоляция наружных стен Санитарно-гигиеническая оценка Показатели пожарной безопасности Качество материалов и элементов лесов, геометрические размеры, масса сборочных элементов, собираемость, испытания на прочность и устойчивость Качество сварных швов Качество окраски 4 Качество материалов и элементов лесов, геометрические размеры, масса сборочных элементов, собираемость, испытания на прочность и устойчивость Качество сварных швов Качество окраски Руководитель органа по сертификации продукции в строительстве «Новгородстройсертификация» …………………………… Н.И. Кирюшина | 5 ГОСТ 31108-2003 ГОСТ 7473 – 94 ГОСТ 25192 – 82 ГОСТ 26633 – 91 ГОСТ 25820 – 2000 ГОСТ 25485 – 89 ГОСТ 25214 – 82 5 ГОСТ 23118 –99 ГОСТ 10922 – 90 ГОСТ 14098 – 91 ГОСТ 23279 –85 ГОСТ 8267 – 93 ГОСТ 3344 – 83 ГОСТ 5578 – 94 ГОСТ 26644 – 85 ГОСТ 23735 – 79 5 ГОСТ 8736 – 93 ГОСТ 22856 – 89 ГОСТ 9757 – 90 ГОСТ 22263 – 76 5 ГОСТ 9179 - 77 ГОСТ 530-95 ГОСТ 7484-78 ГОСТ 379-95 ГОСТ 6133-99 5 ГОСТ 17608-91 ГОСТ 6927-74 5 ГОСТ 6141-91 ГОСТ 6787-2001 ГОСТ 13996-93 ГОСТ 21520-89 ГОСТ 11024-84 ГОСТ 12504-80 ГОСТ 11118-73 ГОСТ 19570-74 5 ГОСТ 20916-87 ГОСТ 24748-2003 ГОСТ 16136-2003 ГОСТ 16381-77 ГОСТ 23499-79 ГОСТ 10499-95 5 СНиП 21-01-97 ГОСТ 5742-76 ГОСТ 15588-86 ГОСТ 4640-93 5 СНиП 21-01-97 ГОСТ 9573-96 ГОСТ 22950-95 ГОСТ 21880-94 ГОСТ 10140-2003 ГОСТ 19222-84 5 СНиП 21-01-97 ГОСТ 4598-86 ГОСТ 8904-81 ГОСТ 52078-2003 ГОСТ 10632-89 ГОСТ 8673-93 ГОСТ 14614-79 ГОСТ 20850-84 ГОСТ 4981-87 ГОСТ 8242-88 5 ГОСТ 23166-99 ГОСТ 26601-85 ГОСТ 11214-2003 ГОСТ 12506-81 ГОСТ 24700-99 5 ГОСТ 24699-2002 ГОСТ 25097-2002 ГОСТ 23747-88 5 ГОСТ 30674 – 99 ГОСТ 23166 – 99 ГОСТ 21519 – 2003 5 ГОСТ 23344 – 78 ГОСТ 475 – 78 ГОСТ 6629 – 88 ГОСТ 14624 - 84 5 ГОСТ 30673 –99 5 ГОСТ 24866-99 ГОСТ 30340 –95 ГОСТ 18124 – 95 5 ГОСТ 6428 – 83 ГОСТ 6266 – 97 ГОСТ 9574 – 90 ГОСТ 10923 – 93 ГОСТ 7415 – 86 ГОСТ 20429 – 84 ГОСТ 10296 – 79 5 СНиП 21-01-97 ГОСТ 14791 – 79 ГОСТ 2889 – 80 ГОСТ 15836 – 79 ГОСТ 24064 – 80 ГОСТ 30307 – 95 ГОСТ 10174 – 90 ГОСТ 19177 - 81 5 СНиП 21-01-97 ГОСТ 28013 – 98 ГОСТ 9128 - 97 5 СНиП II-25-80 ГОСТ 11047-90 СНиП II-23-81 CНиП 2.01.07-85 СНиП 23-02-2003 СНиП 23-03-2003 СНиП 23-01-99 ГОСТ 22853-86 НД на конкретные комплекты 5 СНиП 21-01-97 ГОСТ 27321-87 ГОСТ 24258-88 5 ГОСТ 28012-89 ГОСТ 24258-88 | 6 ГОСТ 10181 – 2000 ГОСТ 31108-2003 ГОСТ 310.1 – 310.6 ГОСТ 10180 – 90 ГОСТ 22690 – 88 ГОСТ 17624 – 87 ГОСТ 22783 – 77 ГОСТ 10060.0 – 95 ГОСТ 10060.2 –95 ГОСТ 25485 – 89 ГОСТ 12720.0 – 78 ГОСТ 12730.1 – 78 ГОСТ 12730.4 – 78 ГОСТ 12730.5 – 84 ГОСТ 12852.0 – 77 ГОСТ 12852.5 –77 ГОСТ 7076 –99 ГОСТ 13087 –81 ГОСТ 25485 –89 ГОСТ 24816 –81 ГОСТ 12852.6 – 77 ГОСТ 30108 – 94 Лист 2 6 ГОСТ 10922 – 90 ГОСТ 23279 –85 ГОСТ 12004 – 81 ГОСТ 14098 – 91 ГОСТ 23118 - 99 ГОСТ 12004 – 81 ГОСТ 14019 - 2003 ГОСТ 8269.0 – 97 ГОСТ 8269.1 – 97 ГОСТ 30108 – 94 Лист 3 6 ГОСТ 8735 – 88 ГОСТ 30108 - 94 ГОСТ 9758 – 86 ГОСТ 12865 – 67 ГОСТ 8735 – 88 Лист 4 6 ГОСТ 8269.0 – 97 ГОСТ 7076 – 99 ГОСТ 30108 – 94 ГОСТ 22688 - 77 ГОСТ 310.1 - 76 ГОСТ 310.3 – 76 ГОСТ 310.4 – 81 ГОСТ 30108 - 94 ГОСТ 10180-90 ГОСТ 8462-85 ГОСТ 24332-88 ГОСТ 17624-87 ГОСТ 7025-91 ГОСТ 10060.0-95 Лист 5 6 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 530-95 ГОСТ 379-95 ГОСТ 530-95 ГОСТ 7076-99 ГОСТ 12730.2-78 ГОСТ 30108-94 ГОСТ 17608-91 ГОСТ 10180-90 ГОСТ 28570-90 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 12730.3-78 ГОСТ 13087-81 ГОСТ 30108-94 ГОСТ 6927-74 ГОСТ 10180-90 ГОСТ 7025-91 Лист 6 6 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.5-84 ГОСТ 30108-94 ГОСТ 27180-2001 ГОСТ 13996-93 ГОСТ 6141-91 ГОСТ 6787-2001 ГОСТ 21520-89 ГОСТ 11024-84 ГОСТ 12504-80 ГОСТ 11118-73 ГОСТ 19570-74 ГОСТ 13015-2003 Лист 7 6 ГОСТ 10180-90 ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 12730.2-78 ГОСТ 25485-89 ГОСТ 7076-99 ГОСТ 8829-94 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 30108-94 ГОСТ 17177-94 Лист 8 6 ГОСТ 26254-84 ГОСТ 25891-83 ГОСТ 16297-80 ГОСТ 7076-99 ГОСТ 30108-94 МБ и СН ГОСТ 30244-94 ГОСТ 17177-94 ГОСТ 7076-99 ГОСТ 17177-94 ГОСТ 7076-99 ГОСТ 4640-93 ГОСТ 17177-94 Лист 9 6 ГОСТ 7076-99 МБ и СН ГОСТ 30244-94 ГОСТ 17177-94 ГОСТ 21880-94 ГОСТ 22950-95 ГОСТ 7076-99 МБ и СН ГОСТ 10180-90 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 7025-91 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 7076-99 Лист 10 6 ГОСТ 10922-90 ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 12730.2-78 ГОСТ 8829-94 ГОСТ 19592-80 ГОСТ 26988-86 ГОСТ 7076-99 ГОСТ 15612-85 ГОСТ 8904-81 ГОСТ 15140-78 Лист 11 6 ГОСТ 20850-84 ГОСТ 4981-87 ГОСТ 8242-88 ГОСТ 2140-81 ГОСТ 16588-91 ГОСТ 15612-85 ГОСТ 21554.2-81 ГОСТ 21554.5-78 ГОСТ 15613.1-84 ГОСТ 15613.4-78 ГОСТ 25884-83 ГОСТ 25885-83 ГОСТ 17005-82 ГОСТ 18446-73 ГОСТ 24404-80 ГОСТ 15140-78 МБ и СН Лист 12 6 ГОСТ 23166-99 ГОСТ 26601-85 ГОСТ 11214-2003 ГОСТ 12506-81 ГОСТ 24699-2002 ГОСТ 24700-99 ГОСТ 23166-99 ГОСТ 15612-85 ГОСТ 16588-91 ГОСТ 2140-81 ГОСТ 15613.1-84 ГОСТ 15613.4-78 ГОСТ 26602.1-99 ГОСТ 26602.2-99 ГОСТ 26602.3-99 ГОСТ 26602.4-99 ГОСТ 24404-80 ГОСТ 15140-78 МБ и СН Лист 13 6 ГОСТ 25097-2002 ГОСТ 23747-88 ГОСТ 23747-88 ГОСТ 25097-2002 ГОСТ 15612-85 ГОСТ 16588-91 ГОСТ 2140-81 ГОСТ 24033-80 ГОСТ 26602.1-99 ГОСТ 26602.2-99 ГОСТ 26602.3-99 ГОСТ 26602.4-99 ГОСТ 24404-80 ГОСТ 26433.0 – 85 ГОСТ 26433.1 – 89 ГОСТ 30674 – 99 ГОСТ 21519 – 2003 ГОСТ 24033 – 80 ГОСТ 23166 –99 ГОСТ 26602.1 – 99 Лист 14 6 ГОСТ 26602.2 – 99 ГОСТ 26602.3 – 99 ГОСТ 26602.4 – 99 МБ И СН ГОСТ 23344 – 78 ГОСТ 26602.1 – 99 ГОСТ 26602.2 – 99 ГОСТ 26602.3 - 99 ГОСТ 26602.4 – 99 СНиП 2.03.11 – 85 СНиП 3.04.03 – 85 ГОСТ 475 – 78 ГОСТ 6629 – 88 Лист 15 6 ГОСТ 14624 – 84 ГОСТ 24698 – 81 ГОСТ 15612 – 85 ГОСТ 15140 – 78 ГОСТ 2140 – 81 ГОСТ 25885 – 83 ГОСТ 16588 – 91 ГОСТ 23166 – 99 ГОСТ 15613.1 – 84 ГОСТ 15613.4 – 78 ГОСТ 24404 – 80 ГОСТ 26602.1 – 99 ГОСТ 26602.2 – 99 ГОСТ 26602.3 – 99 СТ СЭВ 4180 –83 ГОСТ 30673 –99 Лист 16 6 ГОСТ 11529 – 86 ГОСТ 26602.1 – 99 ГОСТ 23166 – 99 МБ и СН ГОСТ 30779 - 2001 ГОСТ 24866 – 99 ГОСТ 23616 - 79 ГОСТ 26602.1 – 99 ГОСТ 26602.3 – 99 ГОСТ 26302 – 93 ГОСТ 30779-2001 МБ и СН ГОСТ 8747 – 88 Лист 17 6 ГОСТ 6428 – 83 ГОСТ 6266 – 97 ГОСТ 9574 – 90 ГОСТ 26433.0 – 85 ГОСТ 26433.1 – 89 ГОСТ 10180 – 90 ГОСТ 12730.0 – 78 ГОСТ 12730.1 – 78 ГОСТ 12730.2 – 78 ГОСТ 16588 –91 Лист 18 6 ГОСТ 2678 – 94 ГОСТ 11506 – 73 МБ и СН ГОСТ 30422-96 Лист 19 6 ГОСТ 14791 – 79 ГОСТ 15836 – 79 ГОСТ 24064 – 80 ГОСТ 30307 – 95 ГОСТ 10174 – 90 ГОСТ 19177 – 81 ГОСТ 26589 – 94 ГОСТ 2678 – 94 ГОСТ 30779 – 2001 МБ и СН ГОСТ 5802 – 86 ГОСТ 12801 - 98 Лист 20 6 ГОСТ 23616-79 ГОСТ 26433.1-89 СНиП II-25-80 СНиП II-23-81 ГОСТ 22853-86 ГОСТ 15613.1-84 ГОСТ 15613.4-78 ГОСТ 17005-82 ГОСТ 16588-91 ГОСТ 15612-85 Лист 21 6 ГОСТ 2140-81 НД на конкретные материалы СНиП 23-02-2003 СНиП 23-03-2003 МБ и СН ГОСТ 30244-94 ГОСТ 27321-87 ГОСТ 24258-88 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 9.032-74 Лист 22 6 ГОСТ 28012-89 ГОСТ 24258-88 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 9.032-74 Лист 23 |